Расчет агломерационной шихты

Расчет состоит в определении соотношения компонентов шихты, которая обеспечивает производство агломерата заданной основности. Необходимо определить соотношение затрат рудной смеси и известняка при заданных затратах других компонентов шихты.

Возможны два варианта расчета в зависимости от типа железной руды.

Если спекается гематитовая шихта, содержимое железа в которой не превышает обычно 3...5%, значительное развитие получают процессы восстановления и термической диссоциации. В этом случае содержимое закиси железа в агломерате будет значительно больше (10...15%), чем в шихте, т.е. в процессе спекания такой руды количество кислорода, связанного с железом, уменьшается, что необходимо учитывать при расчете, делая исправление на уменьшение массы агломерата.

Наоборот, при спекании магнетитовой шихты развитие получают окислительные процессы. Итак, при спекании магнетитовых шихт количество кислорода, связанного с железом, возрастает, т.е. возрастает масса агломерата, который необходимо учитывать во время расчета.

Рассмотрим на примере порядок расчета агломерационной шихты для случая спекания гематитовых руд и концентратов при заданной основности агломерате и содержимом в нем окиси железа (FeO). Расчет ведется по методу Ф.М. Базанова и И.Л. Малкина.

Задана основность агломерата (CaО + MgО)/(SiО2 + Al2O3) = 1,2; содержимое окиси железа в агломерате – 12%; затраты других компонентов шихты на 100% (или 100 кг) агломерата приведенные в табл. 1.3, а  также их химический состав.

Расчет должен вестись на сухую шихту. Сумма всех химических элементов в каждом столбике этой таблицы обязательно равняется 100%. Если это условие не придерживается точный расчет шихты станет невозможным.

В начале исчисляется общее количество железа, марганца, фосфора и серы в компонентах шихты, которые находятся в соответствующих окислах. Расчет содержимого общего железа выполняется по следующему выражению:

,

где МFe – молярная масса железа в минерале (соединении); Ммин – молярная масса минерала (соединения); γмин – содержание минерала (соединения) в компоненте шихты.

Таблица 1.3 - Химический состав компонентов агломерационной шихты

| Компонент | Руда | Колошник. пыль | Окалина | Известь | Возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | - | - | - | - | - | - | 90,5 | - |
| FeО | 0,4 | 12,3 | 3,9 | 0 | 12 | - | - | - |
| Fe2O3 | 81,6 | 51 | 94 | 0,38 | 55,8 | 5 | - | 7,7 |
| Mnмет | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| MnО | 0,1 | 0,1 | 0,5 | - | 0,3 | - | - | 0,37 |
| MnО2 | - | - | - | - | - | 60,2 | - | - |
| SiО2 | 13,4 | 9,1 | 0,85 | 2,1 | 12,1 | 20 | 3 | 5,42 |
| Al2O3 | 2,2 | 3,5 | 0,15 | 0,82 | 2,2 | 6 | 1 | 2,17 |
| CaО | 0,3 | 14 | 0,4 | 42,9 | 13,9 | 2 | 1 | 0,44 |
| MgО | 0,18 | 2 | 0,1 | 10,3 | 3,4 | 0,2 | - | 0,26 |
| FeS | - | - | - | 0,04 | 0,02 | - | - | 0,71 |
| FeS2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| SO3 | 0,1 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0 | 0,1 | - | 0,4 |
| S орг | - | - | - | - | - | - | - | 1,44 |
| P2O5 | 0,12 | 0,15 | 0,04 | 0,03 | 0,11 | 0,5 | - | 0,02 |
| Cнелет | - | 7 | - | 0 | 0,17 | 0 | 3,5 | 78,79 |
| CO2 | - | 0,7 | - | 42,3 | - | - | - | - |
| V кокс | - | - | - | - | - | - | - | 2,28 |
| W | 1,5 | - | - | 1,1 | - | 6 | - | - |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Затраты, % |  | 1,2 | 0,2 |  | 20 | 0,4 | 0,2 | 5 |

По аналогичным выражениям выполняется расчет общего количества марганца, фосфора и серы. Полученное значение заносят в табл. 1.4.

По данным химического состава шихты вычисляются потери массы каждого компонента при спекании, которые приведены в табл. 1.5.

Таблица 1.4 - Содержимое железа, марганца, фосфора и серы в компонентах шихты

| Компонент | Руда | Колошник. пыль | Окалина | Известь | Возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feобщ | 57,4778 | 45,2667 | 68,8333 | 0,2915 | 48,4061 | 3,5 | 90,5 | 5,8418 |
| Mnобщ | 0,0775 | 0,0775 | 0,3873 | 0 | 0,2324 | 38,0575 | 1,0 | 0,2866 |
| Pобщ | 0,0524 | 0,0656 | 0,0175 | 0,0131 | 0,0481 | 0,2185 | 0 | 0,0087 |
| Sобщ | 0,0933 | 0,0600 | 0,0240 | 0,0265 | 0,0073 | 0,04 | 0 | 1,8582 |

Таблица 1.5 - Потери массы компонентов шихты при спекании (без учета окислительно-восстановительных процессов), %

| Потери массы | Руда | Колошн. пыль | Окалина | Известь | Возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,95(Sорг+SO3+ + SFe+SFe2) | 0,146 | 0,143 | 0,0570 | 0,042 | 0,007 | 0,095 | - | 1,993 |
| CO2 | - | 0,70 | - | 42,30 | - | - | - | - |
| Снелет | - | 7,00 | - | - | 0,17 | - | 3,50 | 78,79 |
| W, (H2O)гидр | 1,50 | - | - | 1,10 | - | 6,00 | - | - |
| Vг | - | - | - | - | - | - | - | 2,28 |
| Fe → FeO | - | - | - | - | - | - | – 25,857 | - |
| Mn → MnO | - | - | - | - | - | - | – 0,291 | - |
| Всего | 1,646 | 7,843 | 0,057 | 43,442 | 0,177 | 6,095 | -22,648 | 83,063 |

Учитывается полное выгорание углерода и удаление в газовую смесь летающих веществ коксика, полное разложение карбонатов и удаление гидратной влаги (H2O)гидр, а также удаление 95% всей серы шихты. Кроме этого в процессе агломерации под действием высоких температур металлические железо и марганец окислятся к закисям соответственно железа (FeО) и марганца (MnО).

Потеря массы серы определяется из выражения:

.

Как видно из выражения, в минералах пирротина (FeS) и пирита (FeS2) выгорает лишь сера, а окись серы (SO3) и органическая сера (Sорг) выгорают полностью на 95%.

Составляется уравнение материального баланса процесса, с учетом того, что при спекании часть компонентов шихты теряет некоторую свою массу. Так например, руда теряет 1,646% массы (или 1,646 кг при получении 100 кг агломерата), колошниковая пыль – 7,843% и так дальше, но как видно из табл. 1.5 чугунная стружка не теряет своей массы, а наоборот увеличивает на 22,648%.

Общее уравнение записывается в виде:

,

где аі – потеря некоторой массы шихты і-тым компонентом, γі – затраты і-того компонента шихты.

В действительности агломерата будет немного меньше, так как еще не учтены потери кислорода  при восстановлении и термической диссоциации шихты. Таким образом, чтобы получить 100% (или 100 кг) агломерата, необходимо взять не А процентов шихты, а , т.е.:

%, или		.

Итак, для составления окончательного уравнения материального баланса необходимо вычислить потери кислорода . Количество закиси железа в готовом агломерате задано в начальных условиях (12%). Соответственно реакции:

# 2Fe2O3 = 4FeО + O2,

имеем соотношение:	320 = 288 + 32,

т.е. при образовании 288 а.е. закиси железа (FeО) выделяется (или захватывается восстановителем) 32 а.е. кислорода. Итак, зная содержимое закиси железа в агломерате, можно определить количество кислорода, которое выделилось, - оно в девять раз меньше массы закиси железа (288/32 = 9). При составлении уравнения потери кислорода необходимо учитывать количество закиси железа, которое находится в начальных компонентах шихты. А потому потери кислорода записываются в виде:

.

Уравнение материального баланса спекания в окончательном виде имеет вид:

.

Подставим теперь в это уравнение данные о величине потерь массы при спекании с табл. 1.5 и содержимое FeО компонентов шихты с табл. 1.3.

В этом уравнении двое неизвестных – выход руды (γр ) и известняка (γв ). Сведем подобные сначала в левой и правой части. Имеем:

.

После перенесения всех членов уравнения в одну сторону получим:

.

Это уравнение возможно решить, если будем иметь систему из двух уравнений, а потому составляется второе, которое учитывает основность агломерата.

; или .

Подставив значения, получим:

,	или

.

Откуда после сведения подобных получим уравнение:

.

Теперь имеем систему из двух уравнений с двумя неизвестными:

.

После решения этой системы, получим:	γр = 65,237%, 	γв = 24,964%.

Поскольку теперь известные затраты всех компонентов шихты, выполняется проверка правильности расчета, для чего определяется полный химический состав готового агломерата.

Содержимое железа в агломерате определяется из выражения:

,

где  – содержимое железа в агломерате, %;  – содержимое железа в і -том компоненте, %; γі – затраты і-того компонента, %.

= 48,4186%.

Аналогично находится содержимое в агломерате марганца (Mn) и фосфора (Р):	Mnагл = 0,2673%;	Рагл = 0,04923%. При определении серы (S) помним, что 95% серы сгорает:	 = 0,00814%.

Сера входит в агломерат в составе пирротина (FeS), количество которого исчисляется при помощи выражения:	 (FeSагл = 0,02239%).

Марганец находится  в агломерате в виде закиси марганца, и его количество определяется из выражения: (MnOагл = 0,34503%).

Фосфор в виде пятиокиси:	   (Р2O5агл = 0,11265%).

Найдем количество гематита в агломерате (Fe2O3 агл). Для этого сначала найдем количество железа, которое находится в виде пирротина (FeS) и в закиси железа (FeО).

, 	( %).

, 	(FeFe = 9,33333%).

Тогда количество гематита в агломерате найдем с помощью выражения:

, 		( %).

В табл. 1.6 записывается химический состав агломерата.

С табл. 1.6 видно, что полученное количество агломерата (99,99915%) мало отличается от заданного (100%). Допустимая ошибка в расчетах должна быть не больш, чем ± 0,5%, а в нашем случае – 0,00085, что полностью удовлетворяет требованиям.

Таблица 1.6 - Химический состав агломерата

| Компонент | FeО+ Fe2O3+ FeS | P2O5 | MnО | SiО2 | Al2O3 | CaО | MgО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руда | 67,83816 | 0,11265 | 0,34503 | 8,74174 | 1,43521 | 0,19571 | 0,11743 |  |
| Колошн. пыль |  |  |  | 0,1092 | 0,042 | 0,168 | 0,024 |  |
| Окалина |  |  |  | 0,0017 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0002 |  |
| Известь |  |  |  | 0,52424 | 0,2047 | 10,7095 | 2,57128 |  |
| Возврат |  |  |  | 2,42 | 0,44 | 2,78 | 0,68 |  |
| Mn руда |  |  |  | 0,08 | 0,024 | 0,008 | 0,0008 |  |
| Чугун. стружка |  |  |  | 0,006 | 0,002 | 0,002 | 0,0 |  |
| Коксик |  |  |  | 0,271 | 0,1085 | 0,022 | 0,013 |  |
| Всего | 67,838 | 0,113 | 0,345 | 12,1539 | 2,25671 | 13,886 | 3,4067 | 99,99915 |

Теперь проверим расчет, определив основность полученного агломерата:

Сравнивая величину основности полученного агломерата можно считать, что точность примененного метода и расчета полностью удовлетворительная.