Програма дисципліни «Спеціальні та комбіновані методи збагачення корисних копалин, гідрометалургія»

| Змістовні блоки і модулі, навчальні елементи | Час на засво-єння | Час на викла-дання |
| --- | --- | --- |
| Лекції |  |  |
| Загальні відомості. Необхідність застосування спеціальних та комбінованих методів збагачення корисних копалин. 1.1. Поштучне збагачення. Історія та перспективи розвитку. Вимірювання фізико-механічних властивостей мінералів. Датчики: радіоактивності, фотолюмінесцентні, термолюмінесцентні, електропровідності, магнітної проникності. Застосування ЕОМ для комплексної ідентифікації мінералів. Швидкість роботи виконавчих механізмів як обмежуючий фактор підвищення продуктивності поштучного збагачення. Виконавчі механізми: електромеханічні, пневматичні. Розрахунок продуктивності поштучного збагачення. 1.2. Виникнення і розвиток мікротріщин у мінералах. Розклинююча дія адсорбованих поверхнево-активних молекул. Подрібнення з поверхнево-активними речовинами. Галузі застосування. Технологічні показники. Процес декрипітації. Селективне нагрівання мінералів електромагнітними хвилями. Використання п'єзоелектричного та магнітострикційного ефектів для концентрації напружень на площинах спайності. Процес Снайдера. Розрахунок та технологічне застосування. 1.3. Процеси збагачення корисних копалин, засновані на різниці фізико-хімічних властивостей поверхні мінералів. Масляна агломерація. Флотогравітація. Збагачення тертям. Збагачення за різницею коефіцієнту пружності. Збагачення прилипанням. Технологія застосування. 2. Гідрометалургійні процеси збагачення. Основні відомості. Кінетика хімічної реакції між твердою та рідкою фазами. Обмежуючі фактори швидкості гетерогенної реакції. 2.1. Способи вилуговування. Підготовка мінеральної сировини. Апарати для вилуговування. 2.2. Інтенсифікація процесів вилуговування. Підвищення вилучення корисного компоненту у розчин. 2.3. Виділяння металів з розчину. Основні відомості. Хімічне осаджування. Цементація. Екстракція. Електрохімічне виділяння металів. 2.4. Іонообмінні матеріали (іоніти). Загальні відомості. Сорбція. Катіоніти та аніоніти. Статична та динамічна ємності іонітів. 2.4.1. Органічні іоніти. Способи отримання та будова. Пористість іонітів. Хімічні властивості та набухання іонітів. Іонообмінні мембрани. Технологія та галузі застосування. 2.4.2. Неорганічні іоніти. Природні та штучні. Класифікація, будова, ємності та галузі застосування. |  |  |
| Всього |  |  |

Список літератури

Кравец В.Н., Специальные методы обогащения полезных ископаемых. М„ Недра, 1986.

Деркач В. Г, Специальные методы обогащения полезных ископаемых. М„ Недра, 1960.