Министерство образования и науки Украины

Национальный горный университет

кафедра обогащения полезных ископаемых

Задания по курсу:

«Технологии переработки техногенных месторождений»

Составил:

к.т.н., доцент каф. ОПИ

Березняк А.А.

Днепропетровск 2014

Задания выполняются студентами самостоятельно после изучения курса. Номер варианта определяется последней цифрой номера зачетной книжки. Необходимые дополнительные данные студент находит в справочной литературе. Все вычисления производятся в системе СИ.

Задание 1.

Построить графическую зависимость плотности комплекса минерал-гидратная оболочка от размера частицы согласно уравнению:

где  - диаметр частицы, м;  - толщина гидратной оболочки, м;  и  - плотности соответственно твердой фазы и воды, кг/м3. Диаметр частицы изменяется от 0,1 до 50 мкм. Остальные данные согласно вариантам приведены в таблице.

| Вариант | Плотность твердой фазы, кг/м3 | Толщина гидратной Оболочки, мкм |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1500 | 2 |
| 1 | 1600 | 2,2 |
| 2 | 1800 | 2,4 |
| 3 | 2000 | 2,6 |
| 4 | 2100 | 2,8 |
| 5 | 2200 | 2 |
| 6 | 2300 | 2,2 |
| 7 | 2400 | 2,4 |
| 8 | 2500 | 2,6 |
| 9 | 2700 | 2,8 |

Задание 2.

Рассчитать отношение силы молекулярной адгезии к силе тяжести для частицы. Силу молекулярной адгезии определить по формуле:

где: А – постоянная величина, имеющая размерность энергии и равная 3·10-19 Дж; r – радиус частицы, м; h – расстояние от частицы до поверхности, м.

Остальные данные согласно вариантам приведены в таблице.

| Вариант | Плотность твердой фазы, кг/м3 | Диаметр частицы, мкм | расстояние от частицы до поверхности, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1500 | 1 | 10-7 |
| 1 | 1600 | 2 | 9·10-8 |
| 2 | 1800 | 3 | 8·10-8 |
| 3 | 2000 | 4 | 7·10-8 |
| 4 | 2100 | 5 | 6·10-8 |
| 5 | 2200 | 6 | 5·10-8 |
| 6 | 2300 | 7 | 4·10-8 |
| 7 | 2400 | 8 | 3·10-8 |
| 8 | 2500 | 9 | 2·10-8 |
| 9 | 2700 | 10 | 1·10-8 |

Задание 3.

Найти напряжения начала и срыва колебаний частиц при электродинамическом псевдоожижении, а также их отношение, пользуясь следующими формулами.

Напряжение начала колебаний:

.

Напряжение срыва колебаний:

.

где:  - радиус частицы, м;  - расстояние между электродами, м;  - плотность твердой фазы, кг/м3;  и  - диэлектрические проницаемости вакуума и среды соответственно;  -ускорение силы тяжести, м/с2; k – коэффициент восстановления скорости при отражении частицы от электрода.

Расстояние между электродами принять равным 2 см, диэлектрическую проницаемость среды равна 1, остальные данные согласно вариантам приведены в таблице.

| Вариант | Плотность твердой фазы, кг/м3 | Диаметр частицы, мкм | коэффициент восстановления скорости |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1500 | 10 | 0,77 |
| 1 | 1600 | 20 | 0,79 |
| 2 | 1800 | 30 | 0,81 |
| 3 | 2000 | 40 | 0,83 |
| 4 | 2100 | 50 | 0,85 |
| 5 | 2200 | 60 | 0,87 |
| 6 | 2300 | 70 | 0,89 |
| 7 | 2400 | 80 | 0,91 |
| 8 | 2500 | 90 | 0,93 |
| 9 | 2700 | 100 | 0,95 |

Задание 4.

Рассчитать технологическую схему обогащения золы-уноса тепловой электростанции, рисунок которой приведен ниже. Содержанием твердого в фильтрате операции обезвоживания пренебречь. Определить количество получаемых продуктов, необходимые площадь грохочения и объем флотационных камер. Удельная производительность грохота 0,27 т/час/м2. Плотность пульпы, поступающей на флотацию, равна 180 кг/м3, плотность твердого 1800 кг/м3, время флотации 2,5 мин. Дополнительные данные согласно вариантам приведены в таблице.

Таблица.

| Вариант | Производительность по исходному, т/час | Содержание класса -40 мкм в исходном, % |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 66 |
| 1 | 6 | 64 |
| 2 | 7 | 62 |
| 3 | 8 | 60 |
| 4 | 9 | 58 |
| 5 | 10 | 56 |
| 6 | 11 | 54 |
| 7 | 12 | 52 |
| 8 | 13 | 50 |
| 9 | 14 | 48 |

Задание 5.

Окомкованием получают брикеты из антрацитного штыба и отходов сельскохозяйственного производства, причем в качестве связующего применяют бурый угль. Масса бурого угля М1, материнская влажность бурого угля 52%, а влажность, необходимая для его пластификации, равна 62%. Масса отходов сельскохозяйственного производства М2, их влажность равна 32%. Масса антрацитного штыба М3 с влажностью  15%.

Теплотворная способность угля Ру=2400 ккал/кг, а для с/х отходов Ро=2100 ккал/кг. Теплотворная способность штыба 5000 ккал/кг.

Затраты энергии на испарение 1 кг воды составляют Е=1400 Вт ч.

Рассчитать количество воды, которое необходимо испарить из брикетов, чтобы их влажность стала равной 22%. Если сушку осуществлять готовыми брикетами, то какое количество брикетов нужно затратить для испарения лишней влаги?

Остальные данные согласно вариантам приведены в таблице.

| Вариант | М1, кг | М2, кг | М3, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 600 | 200 | 900 |
| 1 | 700 | 300 | 1000 |
| 2 | 800 | 400 | 1100 |
| 3 | 900 | 500 | 1200 |
| 4 | 1000 | 600 | 1300 |
| 5 | 1100 | 700 | 1400 |
| 6 | 1200 | 800 | 1500 |
| 7 | 1300 | 900 | 1600 |
| 8 | 1400 | 1000 | 1700 |
| 9 | 1500 | 1100 | 1800 |