Вариант № 1

Основность р=1,2; содержание FeO в агломерате – 12%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,5 | 0 |
| FeO | 0,4 | 12,3 | 3,9 | 0 | 9,12 | 0 | 0 | 0 |
| Fe2O3 | 83 | 51 | 94 | 0,38 | 52,33 | 5 | 0 | 7,7 |
| Mnмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 0 | 0 |
| SiO2 | 13,5 | 9,1 | 0,85 | 2,1 | 17,2 | 20 | 3 | 5,42 |
| Al2O3 | 2,2 | 3,5 | 0,15 | 0,82 | 1,45 | 6 | 1 | 2,17 |
| CaO | 0,3 | 14 | 0,4 | 43,8 | 18,35 | 2 | 1 | 0,44 |
| MgO | 0,18 | 2 | 0,1 | 10,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,26 |
| FeS | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,71 |
| FeS2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO3 | 0,1 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 |
| S орг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 |
| P2O5 | 0,12 | 0,15 | 0,04 | 0,03 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0,02 |
| Cнелет | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 78,79 |
| CO2 | 0 | 0,7 | 0 | 42,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход |  | 1,2 | 0,2 |  | 25 | 0,4 | 0,2 | 5 |

Вариант № 2

Основность р=1,2; содержание FeO в агломерате – 12%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,5 | 0 |
| FeO | 0,1 | 12,3 | 3,9 | 0 | 9,12 | 0 | 0 | 0 |
| Fe2O3 | 80 | 51 | 94 | 0,38 | 52,33 | 5 | 0 | 5 |
| Mnмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 0 | 0 |
| SiO2 | 16,66 | 9,1 | 0,85 | 2,1 | 17,2 | 20 | 2,5 | 4,5 |
| Al2O3 | 2,4 | 3,5 | 0,15 | 0,8 | 1,45 | 6 | 1 | 2,1 |
| CaO | 0,3 | 14 | 0,4 | 43,8 | 18,35 | 2 | 1,5 | 0,44 |
| MgO | 0,18 | 2 | 0,1 | 8,9 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,26 |
| FeS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 |
| FeS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 |
| SO3 | 0,1 | 0,15 | 0,06 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 |
| S орг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| P2O5 | 0,16 | 0,15 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0,02 |
| Cнелет | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 80,5 |
| CO2 | 0 | 0,7 | 0 | 43,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход |  | 1 | 0,3 |  | 15 | 0,2 | 0,3 | 5 |

Вариант № 3

Основность р=1,0; содержание FeO в агломерате – 20%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,5 | 0 |
| FeO | 0,4 | 12,3 | 3,9 | 0 | 9,12 | 0 | 0 | 0 |
| Fe2O3 | 83 | 51 | 94 | 0,38 | 52,33 | 5 | 0 | 7,7 |
| Mnмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 0 | 0 |
| SiO2 | 13,5 | 9,1 | 0,85 | 2,1 | 17,2 | 20 | 3 | 5,42 |
| Al2O3 | 2,2 | 3,5 | 0,15 | 0,82 | 1,45 | 6 | 1 | 2,17 |
| CaO | 0,3 | 14 | 0,4 | 43,8 | 18,35 | 2 | 1 | 0,44 |
| MgO | 0,18 | 2 | 0,1 | 10,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,26 |
| FeS | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,71 |
| FeS2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO3 | 0,1 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 |
| S орг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 |
| P2O5 | 0,12 | 0,15 | 0,04 | 0,03 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0,02 |
| Cнелет | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 78,79 |
| CO2 | 0 | 0,7 | 0 | 42,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход |  | 1,2 | 0,2 |  | 20 | 0,4 | 0,5 | 7 |

Вариант № 4

Основность р=1,0; содержание FeO в агломерате – 20%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,5 | 0 |
| FeO | 0,1 | 12,3 | 3,9 | 0 | 9,12 | 0 | 0 | 0 |
| Fe2O3 | 80 | 51 | 94 | 0,38 | 52,33 | 5 | 0 | 5 |
| Mnмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 0 | 0 |
| SiO2 | 16,66 | 9,1 | 0,85 | 2,1 | 17,2 | 20 | 2,5 | 4,5 |
| Al2O3 | 2,4 | 3,5 | 0,15 | 0,8 | 1,45 | 6 | 1 | 2,1 |
| CaO | 0,3 | 14 | 0,4 | 43,8 | 18,35 | 2 | 1,5 | 0,44 |
| MgO | 0,18 | 2 | 0,1 | 8,9 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,26 |
| FeS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 |
| FeS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 |
| SO3 | 0,1 | 0,15 | 0,06 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 |
| S орг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| P2O5 | 0,16 | 0,15 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0,02 |
| Cнелет | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 80,5 |
| CO2 | 0 | 0,7 | 0 | 43,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход |  | 1,5 | 0,3 |  | 15 | 0,6 | 0,4 | 6 |

Вариант № 5

Основность р=1,0; содержание FeO в агломерате – 20%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,5 | 0 |
| FeO | 0,80 | 12,3 | 3,9 | 0 | 9,12 | 0 | 0 | 0 |
| Fe2O3 | 84,96 | 51 | 94 | 0,38 | 52,33 | 5 | 0 | 7,7 |
| Mnмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,10 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 0 | 0 |
| SiO2 | 11,1 | 9,1 | 0,85 | 2,1 | 17,2 | 20 | 3 | 5,42 |
| Al2O3 | 2,30 | 3,5 | 0,15 | 0,82 | 1,45 | 6 | 1 | 2,17 |
| CaO | 0,30 | 14 | 0,4 | 43,8 | 18,35 | 2 | 1 | 0,44 |
| MgO | 0,18 | 2 | 0,1 | 10,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,26 |
| FeS |  | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,71 |
| FeS2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO3 | 0,10 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 |
| S орг |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 |
| P2O5 | 0,16 | 0,15 | 0,04 | 0,03 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0,02 |
| Cнелет |  | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 78,79 |
| CO2 |  | 0,7 | 0 | 42,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Итого | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход |  | 1,2 | 0,2 |  | 25 | 0,4 | 0,2 | 8 |

Вариант № 6

Основность р=1,5; содержание FeO в агломерате – 25%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,5 | 0 |
| FeO | 0,80 | 12,3 | 3,9 | 0 | 9,12 | 0 | 0 | 0 |
| Fe2O3 | 85,00 | 51 | 94 | 0,38 | 52,33 | 4,5 | 0 | 5 |
| Mnмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,10 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,5 | 0 | 0 |
| SiO2 | 11,1 | 9,1 | 0,85 | 2 | 17,2 | 18 | 2,5 | 4,5 |
| Al2O3 | 2,30 | 3,5 | 0,15 | 1 | 1,45 | 6 | 1 | 2,1 |
| CaO | 0,30 | 14 | 0,4 | 43,72 | 18,35 | 2,2 | 1,5 | 0,44 |
| MgO | 0,18 | 2 | 0,1 | 10,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,26 |
| FeS |  | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,69 |
| FeS2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 |
| SO3 | 0,10 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 |
| S орг |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| P2O5 | 0,16 | 0,15 | 0,04 | 0,03 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0,02 |
| Cнелет |  | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 80,5 |
| CO2 |  | 0,7 | 0 | 42,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Итого | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| Расход |  | 0,8 | 0,3 |  | 20 | 0 | 0,1 | 8 |

Вариант № 7

Основность р=1,0; содержание FeO в агломерате – 12%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90,5 | 0 |
| FeO | 0,1 | 12,3 |  | 0 | 9,12 | 0 | 0 | 0 |
| Fe2O3 | 83,6 | 51 |  | 0,38 | 52,33 | 5 | 0 | 7,7 |
| Mnмет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,1 | 0,1 |  | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60,2 | 0 | 0 |
| SiO2 | 9,46 | 9,1 |  | 2,1 | 17,2 | 20 | 3 | 5,42 |
| Al2O3 | 2 | 3,5 |  | 0,82 | 1,45 | 6 | 1 | 2,17 |
| CaO | 0,3 | 14 |  | 43,8 | 18,35 | 2 | 1 | 0,44 |
| MgO | 0,18 | 2 |  | 10,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,26 |
| FeS | 0 | 0 |  | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,71 |
| FeS2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO3 | 0,1 | 0,15 |  | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 |
| S орг | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 |
| P2O5 | 0,16 | 0,15 |  | 0,03 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0,02 |
| Cнелет | 0 | 7 |  | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 78,79 |
| CO2 | 0 | 0,7 |  | 42,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| W | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Итого | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход |  | 1,2 |  |  | 25 | 0,4 | 0,2 | 5 |

Вариант № 8

Основность р=1,4; содержание FeO в агломерате – 14%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,5 | 0 |
| FeO | 0,1 | 12,3 | 3,9 | 0 | 9,12 | 0 | 2 | 0 |
| Fe2O3 | 83,6 | 51 | 94 | 0,38 | 52,33 | 5 | 8 | 5 |
| Mnмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 0 | 0 |
| SiO2 | 9,46 | 9,1 | 0,85 | 2,1 | 17,2 | 20 | 2,5 | 4,5 |
| Al2O3 | 2 | 3,5 | 0,15 | 0,8 | 1,45 | 6 | 1,1 | 2,1 |
| CaO | 0,3 | 14 | 0,4 | 43,8 | 18,35 | 2 | 1,4 | 0,44 |
| MgO | 0,18 | 2 | 0,1 | 8,9 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,26 |
| FeS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 |
| FeS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 |
| SO3 | 0,1 | 0,15 | 0,06 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 |
| S орг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| P2O5 | 0,16 | 0,15 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0,02 |
| Cнелет | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 80,5 |
| CO2 | 0 | 0,7 | 0 | 43,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход |  | 1 | 0,3 |  | 15 | 0,2 | 0,5 | 6 |

Вариант № 9

Основность р=0,8; содержание FeO в агломерате – 15%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,8 | 0 |
| FeO | 0,1 | 12,24 | 3,9 | 0,2 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| Fe2O3 | 85,2 | 50,82 | 94 | 0,18 | 50,8 | 4,5 | 0 | 7,7 |
| Mnмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,1 | 0,09 | 0,5 | 0 | 0,1 | 1,25 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,2 | 0 | 0 |
| SiO2 | 9,46 | 9,68 | 0,85 | 2,1 | 17,2 | 18 | 2,5 | 5,42 |
| Al2O3 | 2 | 3,23 | 0,15 | 0,8 | 1,45 | 6 | 2,1 | 2,17 |
| CaO | 0,3 | 13,09 | 0,4 | 43,9 | 14 | 2,2 | 1,4 | 0,44 |
| MgO | 0,18 | 2,28 | 0,1 | 9,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,26 |
| FeS | 0,3 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,05 | 0 | 0,5 |
| FeS2 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO3 | 0,1 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,5 |
| S орг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| P2O5 | 0,16 | 0,17 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0,02 |
| Cнелет | 0 | 7,55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78,8 |
| CO2 | 0 | 0,72 | 0 | 42,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,32 |
| W | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход |  | 1,5 | 0,4 |  | 18 | 0,5 | 0,25 | 5 |

Вариант № 10

Основность р=0,6; содержание FeO в агломерате – 12%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,8 | 0 |
| FeO | 1,5 | 12,24 | 3,9 | 0,2 | 12 | 0 | 5 | 0 |
| Fe2O3 | 83 | 50,82 | 94 | 0,18 | 55,3 | 4,5 | 0 | 7,7 |
| Mnмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,2 | 0,09 | 0,5 | 0 | 0,36 | 1,25 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,2 | 0 | 0 |
| SiO2 | 10,1 | 9,68 | 0,85 | 2,1 | 18 | 18 | 2,5 | 5,42 |
| Al2O3 | 2 | 3,23 | 0,15 | 0,8 | 1,4 | 6 | 2,1 | 2,17 |
| CaO | 0,3 | 13,09 | 0,4 | 43,9 | 11,5 | 2,2 | 1,4 | 0,44 |
| MgO | 0,24 | 2,28 | 0,1 | 9,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,26 |
| FeS | 0,3 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,05 | 0 | 0,5 |
| FeS2 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO3 | 0,1 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,5 |
| S орг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| P2O5 | 0,16 | 0,17 | 0,04 | 0,02 | 0,14 | 0,5 | 0 | 0,02 |
| Cнелет | 0 | 7,55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78,8 |
| CO2 | 0 | 0,72 | 0 | 42,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,32 |
| W | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход |  | 1,2 | 0,2 |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 5 |

Вариант № 11

Основность р=1,6; содержание FeO в агломерате – 20%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,8 | 0 |
| FeO | 1,5 | 12,24 | 3,9 | 0,2 | 18,6 | 0 | 5 | 0 |
| Fe2O3 | 83 | 50,82 | 94 | 0,18 | 50 | 4,5 | 0 | 7,7 |
| Mnмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,2 | 0,09 | 0,5 | 0 | 0,36 | 1,25 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,2 | 0 | 0 |
| SiO2 | 10,1 | 9,68 | 0,85 | 2,1 | 10,5 | 18 | 2,5 | 5,42 |
| Al2O3 | 2 | 3,23 | 0,15 | 0,8 | 1,8 | 6 | 2,1 | 2,17 |
| CaO | 0,3 | 13,09 | 0,4 | 43,9 | 15,1 | 2,2 | 1,4 | 0,44 |
| MgO | 0,24 | 2,28 | 0,1 | 9,1 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,26 |
| FeS | 0,3 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,05 | 0 | 0,5 |
| FeS2 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO3 | 0,1 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,5 |
| S орг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| P2O5 | 0,16 | 0,17 | 0,04 | 0,02 | 0,14 | 0,5 | 0 | 0,02 |
| Cнелет | 0 | 7,55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78,8 |
| CO2 | 0 | 0,72 | 0 | 42,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,32 |
| W | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход |  | 1,5 | 0,4 |  | 25 | 0,4 | 0,1 | 8 |

Вариант № 12

Основность р=1,0; содержание FeO в агломерате – 20%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,5 | 0 |
| FeO | 0,1 | 12,3 | 3,9 | 0 | 9,12 | 0 | 0 | 0 |
| Fe2O3 | 80 | 51 | 94 | 0,38 | 52,33 | 5 | 0 | 5 |
| Mnмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 0 | 0 |
| SiO2 | 16,66 | 9,1 | 0,85 | 2,1 | 17,2 | 20 | 2,5 | 4,5 |
| Al2O3 | 2,4 | 3,5 | 0,15 | 0,8 | 1,45 | 6 | 1 | 2,1 |
| CaO | 0,3 | 14 | 0,4 | 43,8 | 18,35 | 2 | 1,5 | 0,44 |
| MgO | 0,18 | 2 | 0,1 | 8,9 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,26 |
| FeS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 |
| FeS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 |
| SO3 | 0,1 | 0,15 | 0,06 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 |
| S орг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| P2O5 | 0,16 | 0,15 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0,02 |
| Cнелет | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 80,5 |
| CO2 | 0 | 0,7 | 0 | 43,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход |  | 1,1 | 0,3 |  | 20 | 1,0 | 0,1 | 8 |

Вариант № 13

Основность р=1,0; содержание FeO в агломерате – 20%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,5 | 0 |
| FeO | 0,80 | 12,3 | 3,9 | 0 | 9,12 | 0 | 0 | 0 |
| Fe2O3 | 85,00 | 51 | 94 | 0,38 | 52,33 | 5 | 0 | 7,7 |
| Mnмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,10 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 0 | 0 |
| SiO2 | 11,1 | 9,1 | 0,85 | 2,1 | 17,2 | 20 | 3 | 5,42 |
| Al2O3 | 2,30 | 3,5 | 0,15 | 0,82 | 1,45 | 6 | 1 | 2,17 |
| CaO | 0,30 | 14 | 0,4 | 43,8 | 18,35 | 2 | 1 | 0,44 |
| MgO | 0,18 | 2 | 0,1 | 10,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,26 |
| FeS |  | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,71 |
| FeS2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO3 | 0,10 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 |
| S орг |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 |
| P2O5 | 0,16 | 0,15 | 0,04 | 0,03 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0,02 |
| Cнелет |  | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 78,79 |
| CO2 |  | 0,7 | 0 | 42,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Итого | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход |  | 1,2 | 0,2 |  | 25 | 0,4 | 0,2 | 8 |

Вариант № 14

Основность р=1,5; содержание FeO в агломерате – 25%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,5 | 0 |
| FeO | 0,8 | 12,3 | 3,9 | 0 | 24,6 | 0 | 0 | 0 |
| Fe2O3 | 85 | 51 | 94 | 0,38 | 48,3 | 4,5 | 0 | 5 |
| Mnмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,5 | 0 | 0 |
| SiO2 | 11,1 | 9,1 | 0,85 | 2 | 11,5 | 18 | 2,5 | 4,5 |
| Al2O3 | 2,3 | 3,5 | 0,15 | 1 | 1,45 | 6 | 1 | 2,1 |
| CaO | 0,3 | 14 | 0,4 | 43,72 | 12,6 | 2,2 | 1,5 | 0,44 |
| MgO | 0,14 | 2 | 0,1 | 10,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,26 |
| FeS |  | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,69 |
| FeS2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 |
| SO3 | 0,1 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 |
| S орг |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| P2O5 | 0,16 | 0,15 | 0,04 | 0,03 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0,02 |
| Cнелет |  | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 80,5 |
| CO2 |  | 0,7 | 0 | 42,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход |  | 1,5 | 0,4 |  | 20 | 0,4 | 0,1 | 9 |

Вариант № 15

Основность р=1,1; содержание FeO в агломерате – 25%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,4 | 0 |
| FeO | 0,1 | 12,3 | 3,9 | 0,1 | 24,88 | 1 | 0 | 0 |
| Fe2O3 | 83,6 | 51 | 94 | 0,2 | 49,5 | 4 | 0 | 7,7 |
| Mnмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | 0 | 0 |
| SiO2 | 9,46 | 9,1 | 0,85 | 2,1 | 9,7 | 22 | 3,1 | 5,42 |
| Al2O3 | 2 | 3,5 | 0,14 | 0,82 | 1,9 | 6 | 1,5 | 2,17 |
| CaO | 0,3 | 14 | 0,32 | 43,9 | 10,6 | 2 | 1,5 | 0,44 |
| MgO | 0,18 | 2 | 0,1 | 10,5 | 2,1 | 0,2 | 0 | 0,26 |
| FeS | 0 | 0 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0 | 0,71 |
| FeS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO3 | 0,1 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 |
| S орг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 |
| P2O5 | 0,16 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,15 | 0,4 | 0 | 0,02 |
| Cнелет | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,94 | 0 | 4,5 | 78,79 |
| CO2 | 0 | 0,7 | 0 | 42,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100 | 100 | 100 |
| Расход |  | 1,5 | 0,4 |  | 20 | 0,4 | 0,1 | 9 |

Вариант № 16

Основность р=2,0; содержание FeO в агломерате – 20%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,4 | 0 |
| FeO | 3,6 | 12,3 | 3,9 | 0,1 | 19,93 | 1 | 0 | 0 |
| Fe2O3 | 82,15 | 51 | 94 | 0,2 | 45,1 | 4 | 0 | 7,7 |
| Mnмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | 0 | 0 |
| SiO2 | 8,32 | 9,1 | 0,85 | 2,1 | 9,2 | 22 | 3,1 | 5,42 |
| Al2O3 | 1,1 | 3,5 | 0,14 | 0,82 | 2,1 | 6 | 1,5 | 2,17 |
| CaO | 0,3 | 14 | 0,32 | 43,9 | 18,2 | 2 | 1,5 | 0,44 |
| MgO | 0,17 | 2 | 0,1 | 10,5 | 4,1 | 0,2 | 0 | 0,26 |
| FeS | 0 | 0 | 0,1 | 0,03 | 0,02 | 0,1 | 0 | 0,71 |
| FeS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO3 | 0,1 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 |
| S орг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 |
| P2O5 | 0,16 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,15 | 0,4 | 0 | 0,02 |
| Cнелет | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 78,79 |
| CO2 | 0 | 0,7 | 0 | 42,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход |  | 1 | 0,4 |  | 15 | 0,4 | 0,1 | 8 |

Вариант № 17

Основность р=0,9; содержание FeO в агломерате – 20%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,4 | 0 |
| FeO | 3,6 | 12,3 | 3,9 | 0,1 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| Fe2O3 | 82,15 | 51 | 94 | 0,2 | 59,1 | 4 | 0 | 7,7 |
| Mnмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | 0 | 0 |
| SiO2 | 8,32 | 9,1 | 0,85 | 2,1 | 8,8 | 22 | 3,1 | 5,42 |
| Al2O3 | 1,1 | 3,5 | 0,14 | 0,82 | 1,5 | 6 | 1,5 | 2,17 |
| CaO | 0,3 | 14 | 0,32 | 43,9 | 7,43 | 2 | 1,5 | 0,44 |
| MgO | 0,17 | 2 | 0,1 | 10,5 | 1,8 | 0,2 | 0 | 0,26 |
| FeS | 0 | 0 | 0,1 | 0,03 | 0,02 | 0,1 | 0 | 0,71 |
| FeS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO3 | 0,1 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 |
| S орг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 |
| P2O5 | 0,16 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,15 | 0,4 | 0 | 0,02 |
| Cнелет | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 78,79 |
| CO2 | 0 | 0,7 | 0 | 42,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход |  | 1 | 0,4 |  | 15 | 0,4 | 0,1 | 9 |

Вариант № 18

Основность р=1,4; содержание FeO в агломерате – 17%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,4 | 0 |
| FeO | 3,6 | 12,3 | 3,9 | 0,1 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| Fe2O3 | 82,15 | 51 | 94 | 0,2 | 57,83 | 4 | 0 | 7,7 |
| Mnмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | 0 | 0 |
| SiO2 | 8,32 | 9,1 | 0,85 | 2,1 | 8,5 | 22 | 3,1 | 5,42 |
| Al2O3 | 1,1 | 3,5 | 0,14 | 0,82 | 1,4 | 6 | 1,5 | 2,17 |
| CaO | 0,3 | 14 | 0,32 | 43,9 | 11,4 | 2 | 1,5 | 0,44 |
| MgO | 0,17 | 2 | 0,1 | 10,5 | 2,5 | 0,2 | 0 | 0,26 |
| FeS | 0 | 0 | 0,1 | 0,03 | 0,02 | 0,1 | 0 | 0,71 |
| FeS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO3 | 0,1 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 |
| S орг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 |
| P2O5 | 0,16 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,15 | 0,4 | 0 | 0,02 |
| Cнелет | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 78,79 |
| CO2 | 0 | 0,7 | 0 | 42,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход |  | 1 | 0,4 |  | 20 | 0,4 | 0,2 | 6 |

Вариант № 19

Основность р=1,0; содержание FeO в агломерате – 20%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,5 | 0 |
| FeO | 0,80 | 12,3 | 3,9 | 0 | 9,12 | 0 | 0 | 0 |
| Fe2O3 | 85,00 | 51 | 94 | 0,38 | 52,33 | 5 | 0 | 7,7 |
| Mnмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,10 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 0 | 0 |
| SiO2 | 11,1 | 9,1 | 0,85 | 2,1 | 17,2 | 20 | 3 | 5,42 |
| Al2O3 | 2,30 | 3,5 | 0,15 | 0,82 | 1,45 | 6 | 1 | 2,17 |
| CaO | 0,30 | 14 | 0,4 | 43,8 | 18,35 | 2 | 1 | 0,44 |
| MgO | 0,18 | 2 | 0,1 | 10,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,26 |
| FeS |  | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,71 |
| FeS2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO3 | 0,10 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 |
| S орг |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 |
| P2O5 | 0,16 | 0,15 | 0,04 | 0,03 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0,02 |
| Cнелет |  | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 78,79 |
| CO2 |  | 0,7 | 0 | 42,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Итого | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход |  | 1,2 | 0,2 |  | 25 | 0,4 | 0,2 | 8 |

Вариант № 20

Основность р=1,6; содержание FeO в агломерате – 30%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,5 | 0 |
| FeO | 15 | 12,3 | 3,9 | 0 | 29,2 | 0 | 0 | 0 |
| Fe2O3 | 73,8 | 51 | 94 | 0,38 | 40,5 | 5 | 0 | 5 |
| Mnмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 0 | 0 |
| SiO2 | 7,4 | 9,1 | 0,85 | 2,1 | 9,2 | 20 | 2,5 | 4,5 |
| Al2O3 | 2,4 | 3,5 | 0,15 | 0,8 | 2,1 | 6 | 1 | 2,1 |
| CaO | 0,3 | 14 | 0,4 | 43,8 | 15,3 | 2 | 1,5 | 0,44 |
| MgO | 0,14 | 2 | 0,1 | 8,9 | 2,4 | 0,2 | 0 | 0,26 |
| FeS | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 |
| FeS2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 |
| SO3 | 0,1 | 0,15 | 0,06 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 |
| S орг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| P2O5 | 0,16 | 0,15 | 0,04 | 0,02 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,02 |
| Cнелет | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 80,5 |
| CO2 | 0 | 0,7 | 0 | 43,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход |  | 1,2 | 0,14 |  | 25 | 0,4 | 0,2 | 10 |

Вариант № 21

Основность р=1,1; содержание FeO в агломерате – 25%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,4 | 0 |
| FeO | 1,1 | 12,3 | 3,9 | 0,1 | 24,88 | 1 | 0 | 0 |
| Fe2O3 | 84,6 | 51 | 94 | 0,2 | 49,5 | 4 | 0 | 7,7 |
| Mnмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | 0 | 0 |
| SiO2 | 9,26 | 9,1 | 0,85 | 2,1 | 9,3 | 22 | 3,1 | 5,42 |
| Al2O3 | 2 | 3,5 | 0,14 | 0,82 | 2,2 | 6 | 1,5 | 2,17 |
| CaO | 0,3 | 14 | 0,32 | 43,9 | 10,6 | 2 | 1,5 | 0,44 |
| MgO | 0,18 | 2 | 0,1 | 10,5 | 2,2 | 0,2 | 0 | 0,26 |
| FeS | 0,15 | 0 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0 | 0,71 |
| FeS2 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO3 | 0,1 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 |
| S орг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 |
| P2O5 | 0,16 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,15 | 0,4 | 0 | 0,02 |
| Cнелет | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,94 | 0 | 4,5 | 78,79 |
| CO2 | 0 | 0,7 | 0 | 42,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход |  | 1,5 | 0,4 |  | 20 | 0,4 | 0,1 | 10 |

Вариант № 22

Основность р=1,9; содержание FeO в агломерате – 20%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,4 | 0 |
| FeO | 3,6 | 12,3 | 3,9 | 0,1 | 19,93 | 1 | 0 | 0 |
| Fe2O3 | 82,15 | 51 | 94 | 0,2 | 45,1 | 4 | 0 | 7,7 |
| Mnмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | 0 | 0 |
| SiO2 | 8,32 | 9,1 | 0,85 | 2,1 | 9,2 | 22 | 3,1 | 5,42 |
| Al2O3 | 1,1 | 3,5 | 0,14 | 0,82 | 2,1 | 6 | 1,5 | 2,17 |
| CaO | 0,3 | 14 | 0,32 | 43,9 | 18,2 | 2 | 1,5 | 0,44 |
| MgO | 0,17 | 2 | 0,1 | 10,5 | 4,1 | 0,2 | 0 | 0,26 |
| FeS | 0 | 0 | 0,1 | 0,03 | 0,02 | 0,1 | 0 | 0,71 |
| FeS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO3 | 0,1 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 |
| S орг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 |
| P2O5 | 0,16 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,15 | 0,4 | 0 | 0,02 |
| Cнелет | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 78,79 |
| CO2 | 0 | 0,7 | 0 | 42,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход |  | 1,2 | 0,4 |  | 18 | 1,5 | 0,1 | 8 |

Исходные данные для расчета на занятии

Основность р=1,1; содержание FeO в агломерате – 15%

| Компонент | Руда | колош. пыль | окалина | известняк | возврат | Mn руда | Чугун. струж. | Коксик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,5 | 0 |
| FeO | 0,1 | 12,24 | 3,9 | 0 | 9,12 | 0 | 0 | 0 |
| Fe2O3 | 80 | 50,82 | 94 | 0,38 | 52,33 | 5 | 0 | 7,7 |
| Mnмет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MnO | 0,1 | 0,09 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,37 |
| MnO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 0 | 0 |
| SiO2 | 16,66 | 9,68 | 0,85 | 2,1 | 17,2 | 20 | 3 | 5,42 |
| Al2O3 | 2,4 | 3,23 | 0,15 | 0,8 | 1,45 | 6 | 1 | 2,17 |
| CaO | 0,3 | 13,09 | 0,4 | 43,8 | 18,35 | 2 | 1 | 0,44 |
| MgO | 0,18 | 2,28 | 0,1 | 8,9 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,26 |
| FeS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 |
| FeS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO3 | 0,1 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 |
| S орг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 |
| P2O5 | 0,16 | 0,17 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0,02 |
| Cнелет | 0 | 7,55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 78,79 |
| CO2 | 0 | 0,72 | 0 | 43,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V кокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расход |  | 1 | 0,25 |  | 20 | 0,25 | 0,25 | 5 |