Практическое занятие № 2.

Определение пористости агломерата или окатышей.

Цель работы: Изучение методики и приобретение практических навыков по определению пористости агломерата или окатышей.

Пористость металлургического сырья относится к числу его важнейших свойств. Диаметр и форма пор определяют скорость диффузии газообразных реагентов и продуктов реакции. Поверхность пор значительно превышает наружную поверхность куска сырья. Доказано экспериментально, что восстановимость агломерата прямо пропорциональна суммарной поверхности пор доступных газу-восстановителю (150 – 200 для случая восстановления окисью углерода при 850ºС). Для железных руд многих месторождений находят прямую связь между восстановимостью и общей пористостью куска, т.к. размеры и форма пор для руды определенного месторождения меняются в довольно узких пределах. Поверхность пор в значительной мере влияет и на скорость сушки, дегидратации, декарбонизации руды, а также на скорость ее растворения в кислотах. Что касается кокса, то величина его пористости предопределяют скорость горения перед фурмами доменной печи, величину окислительной зоны фурмы, а также оказывает существенное влияние на реакционную способностью кокса (скорость взаимодействия с СО2 при 900ºС). Пористость оказывает влияние и на механические свойства кускового сырья.

Пористости магнетитовых руд меняется в пределах от 0,1 до 10%; гематитовых и мартированных руд – от 2 до 30% бурых железняков – до 40-50%. Пористость агломератов и окатышей колеблются в пределах от 20-50%. Пористость кокса составляет 35-55%.

В лабораториях определяется общая пористость образцов сырья и распределение объема пор по классам крупности пор. Объем пор различной крупности экспериментально определяется путем последовательного нагнетания в образцы при постоянном давлении ртути, воды и водорода. Водород входит практически во все поры образцов. Вода и ртуть только в значительно крупные. Зная характеристики смачиваемости вещества образца ртутью и водой, легко вычислить минимальный радиус пор (r), в которые они могут проникать:

r=2δcosθp,

р – давление ртути (воды);

δ – поверхность натяжения ртути (воды);

θ – угол смачивания вещества образца ртутью (водой).

Другой путь (ртутная парометрия) состоит в последовательном увеличении давлении ртути от 1 до 10000 атм., что позволяет определить всю характеристику пор по крупности.

Задание 1. Определение общей пористости образцов железной руды, агломерата, окатышей и кокса.

Общая (полная, абсолютная) пористость - это объем всех пор в породе. Соответственно коэффициент общей пористости представляет собой отношение объема всех пор к объему породы.

Общая пористость определяется по разнице истинной и кажущейся плотностей агломерата.:

Q=ρист−ρкажρист⋅100%                                            (10.1)

где ρист – масса 1 см3 совершенно плотного вещества руды без пор – истинная плотность, г/см3;

ρкаж – масса 1 см3 руды с порами – кажущая плотность, г/см3.

Задание 2. Определение кажущейся плотности руды.

Кажущаяся плотность (ρкаж) руды определяется взвешиванием образца руды с парафиновой рубашкой последовательно в воздухе и воде.

- Выточить из куска руды на шлифовальном круге шарообразный образец диаметром 15 – 25 мм. Взвесить образец на аналитических весах (Мруд, г).

- Обвязав образец двойной нитяной петлей, и держа свободный конец нити, опустить образец в расплавленный парафин, а затем быстро вынуть его на воздух. Образец руды покроется водонепроницаемой парафиновой рубашкой. Взвесить образец в парафиновой рубашке на аналитических весах (Мруд + параф, гг).

- Вычислить объем парафина (Vпараф, см3),

Мпараф = Мпараф + руд – Мруд

Vпараф=Мпарафρпараф=0,844гсм3

где ρпараф – плотность парафина, взятая из справочника.

- Собрать установку, состоящую из аналитических весов, одна из чашек которых заменена исследуемым образом в парафиновой рубашке. Образец прикреплен нитью к коромыслу весов и погружен в воду. Образец теряет в весе столько, сколько весит вода в его объеме. Необходимо, собрав установку, взвесить образец с парафиновой рубашкой в воде (взвешивание на воздухе уже было выполнено, см. пункт 8).

- Вычислить объем образца с парафиновой рубашкой:

Vруд + параф = (Мруд + параф)воздух – (Мруд - параф)вода

где (Мруд + параф)воздух – вес образца с парафиновой рубашкой при взвешивании на воздухе, кг·10-3

(Мруд - параф)вода – то же, при взвешивании в воде, кг·10-3

- Вычислить объем руды без парафиновой рубашки:

Vруд = Vруд + параф - Vпараф

- Вычислить кажущуюся плотность образца (ρкаж, г/см3)

ρкаж=МрудVруд

Результаты опыта занести в таблицу 1.

Таблица 1

| Измеряемая или вычисляемая величина | Размерность | Формула | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса образца руды | г | Мруд |  |
| Масса образца в парафиновой рубашке | г | Мруд + параф |  |
| Масса парафиновой рубашки | г | Мпараф = Мпараф + руд - Мруд |  |
| Масса в воде | г |  |  |
| Объем парафиновой рубашки | см3 | Vпараф = Мпараф/ρпараф |  |
| Масса образца в парафиновой рубашке в воде | г | М(руда + параф)вода |  |
| Объем образца в парафиновой рубашке | см3 | Vруд + параф = М(руда + параф)воздух - М(руда + параф)вода |  |
| Объем образца руды | см3 | Vруд = Vруд + параф - Vпараф |  |
| Кажущая плотность руды | г/см3 | Ρкаж = Мруд/Vруд |  |
| Общая пористость | % | Q=ρист−ρкажρист⋅100% |  |

Исходные данные по практическому занятию №2

Определение пористости агломерата

(Технология окускования сырья)

| № п/п | Вес, г |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | агломерата | агломерата в парафиновой рубашке на воздухе | агломерата в парафиновой рубашке в воде |
| 1 | 51,84 | 54,63 | 36,53 |
| 2 | 86,91 | 91,27 | 56,43 |
| 3 | 62,02 | 65,16 | 43,67 |
| 4 | 93,67 | 98,31 | 60,16 |
| 5 | 71,56 | 75,02 | 50,17 |
| 6 | 99,10 | 104,00 | 62,55 |
| 7 | 75,82 | 79,60 | 51,41 |
| 8 | 88,24 | 93,40 | 48,66 |
| 9 | 96,92 | 100,99 | 69,47 |
| 10 | 121,99 | 127,32 | 80,40 |
| 11 | 56,86 | 59,77 | 40,54 |
| 12 | 88,05 | 92,50 | 56,56 |
| 13 | 56,72 | 59,97 | 37,36 |
| 14 | 81,20 | 85,93 | 46,68 |
| 15 | 71,83 | 75,40 | 49,44 |
| 16 | 84,64 | 89,63 | 47,08 |
| 17 | 86,34 | 90,21 | 60,91 |
| 18 | 113,37 | 118,62 | 72,79 |
| 19 | 95,46 | 99,63 | 67,00 |
| 20 | 99,04 | 104,46 | 56,44 |
| 21 | 49,00 | 52,03 | 31,67 |
| 22 | 72,77 | 77,31 | 40,27 |
| 23 | 63,07 | 66,43 | 42,70 |
| 24 | 96,33 | 101,15 | 60,80 |
| 25 | 80,60 | 84,28 | 57,20 |