| Сілабус навчальної дисципліни |
| --- |
| «Дослідження корисних копалин на збагачуваність» |
| Шифр та назва спеціальності | 184 Гірництво |
| Назва освітньої програми | Збагачення корисних копалин |
| Факультет | Механіко-машинобудівний |
| Кафедра | Технологічного інжинірингу переробки матеріалів |
|  | Левченко Костянтин Анатолійович, levchenko.k.a@nmu.one |
|  | Посада: завідувач кафедри технологічного інжинірингу переробки матеріалів Вчене звання: доцент Вчений ступінь: кандидат технічних наук ORCID: 0000-0003-0596-0898; Досвід роботи – 16 років. Автор 69 наукових та навчально-методичних праць. Лектор з навчальних дисциплін: "Технологічні розрахунки у збагаченні корисних копалин"; Магнітні та електричні методи збагачення корисних копалин"; "Технологія переробки та збагачення корисних копалин"; "Дослідження корисних копалин на збагачуваність"; "Технологія збагачення руд чорних металів та вугілля" |
| Загальна інформація про дисципліну |
| Анотація | Дисципліна спрямована на формування теоретичних знань і умінь проводити дослідження корисних копалин на збагачувальність, а саме уміння відбирати зразкову пробу, визначати основні фізичні властивості матеріалу, розділову ознаку. Здатність проводити дослідження, визначати основні технологічні та режимні параметри процесу, схеми збагачення. |
| Мета | Формуванні компетентностей щодо визначення параметрів збагачення різноманітної мінеральної сировини. |
| Формат | Лекції, лабораторні заняття, консультації. Підсумковий контроль – іспит. |
| Результати навчання | Мати навички з визначення основних характеристик матеріалу, їх аналізу, прийняття рішень відповідно зміни стану матеріалу (розкриття, основна розділова ознака, методи збагачення), складання методики дослідження корисних копалин на збагачуваність та визначення основних технологічних і режимних параметрів процесу. Мати навички аналізувати умови роботи та обирати оптимальні технічні рішення у відповідності до стану початкової сировини та вимог до якості концентрату в умовах сучасного виробництва. |
| Обсяг | Загальний обсяг дисципліни 240 год.: лекції – 38 год., лабораторні заняття – 57 год., самостійна робота – 145год. |
| Пререквізити | Підготовчі, гравітаційні, флотаційні процеси збагачення корисних копалин; Магнітні та електричні методи збагачення корисних копалин; Технологія переробки та збагачення корисних копалин |
| Вимоги викладача | Студент зобов’язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях та в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати лабораторні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно регулярно відвідувати заняття, а також готуватися до занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. |
| Структура дисципліни |
| Лекція 1 | Дослідження корисних копалин на збагачуваність: призначення, основні задачі, стадії. | Лабораторне заняття 1 | Підготовка технологічних проб для дослідження на збагачуваність (2 год) |
| Лекція 2 | Загальні відомості щодо технологіч-ного опробування. Опробування родовищ корисних копалин, сипких та вологих матеріалів. Класифікація технологічних проб та вимоги до них. Підготовка проб до дослідження | Лабораторне заняття 2 | Визначення фізико-механічних властивостей руд та продуктів збагачення (щільність). (4 год) |
| Лекція 3 | Елементарний склад руди, його значення, методи визначення (хіміч-ний, фізико-хімічний, спектральний) | Лабораторне заняття 3 | Визначення фізико-механічних властивостей руд та продуктів збагачення (міцність). (4 год) |
| Лекція 4 | Текстура та структура руд, визначення, особливості побудови текстури руд, класифікація. | Лабораторне заняття 4 | Визначення фізико-механічних властивостей руд та продуктів збагачення (сипучість). (4 год) |
| Лекція 5 | Структура руд, особливості мінерального складу руди (повний, неповний, приблизний, кількісний, напівкількісний, частковий), методи визначення. | Лабораторне заняття 5 | Визначення питомої продуктивності млина (4 год) |
| Лекція 6 Лекція 7 | Дослідження фізичних властивостей мінералів (щільність, грануломет-ричний, фракційний склад, питома поверхня, магнітна сприйнятливості і т.п.) | Лабораторне заняття 6 | Визначення ступеня розкриття корисних копалин (4 год) |
| Лекція 8 Лекція 9 | Дослідження гравітаційних процесів збагачення (важке середовище, відсадка, гвинтова сепарація, промивка, концентрація на столах) | Лабораторне заняття 7 | Визначення магнітної сприйнятливості магнетитових руд і концентратів (4 год) |
| Лекція 10 | Дослідження збагачуваності корисних копалин магнітною сепарацією | Лабораторне заняття 8 | Визначення можливості магнітного попереднього збагачення великогрудкових магнетитових руд (4 год) |
| Лекція 11 | Дослідження збагачуваності корисних копалин електричною сепарацією |  |  |
| Лекція 12 Лекція 13 | Флотованість корисних копалин та дослідження збагачуваності корисних мінералів методом флотації (пінна. Колонна, селективна флокуляція) | Лабораторне заняття 9 | Визначення можливості гравітаційного попереднього збагачення великогрудкових руд (8 год) |
| Лекція 14 Лекція 15 | Дослідження допоміжних процесів (згущення, фільтрування, осадження, огрудкування і т.п.) | Лабораторне заняття 10 | Дослідження гравітаційної збага-чуваності корисних копалин і оцінка результатів розділення (8 год) |
| Лекція 16 Лекція 17 | Розробка технологічних схем збагачення та їх дослідження статистичні методи оцінки експериментальних даних | Лабораторне заняття 11 | Визначення зольності кам’яного вугілля (4 год) |
|  | Контрольні заходи (4 год.) |  | Контрольні заходи (4 год.) |
| Література та навчальні матеріали |
| Основна | 1. Папушин Ю.Л., Смирнов В.О., Білецький В.С. Дослідження корисних копалин на збагачуваність. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2006. – 344 с. 2. Технологическая оценка минерального сырья. Опытные установки: Справочник / Под ред. П.Е. Остапенко. – М.: Недра, 1990. – 264 с. 3. Козин В.З. Исследование руд на обогатимость: Учеб. пособие. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2009. – 380 с. | Додаткова | 1.. Білецький В.С., Смирнов В.О. Технологія збагачення корисних копалин (Навч. посібник). – Донецьк: Східний видавничий дім, 2004.- 272 с. 2. Обогатимость железных руд: справ. Пособие / под ред. И.П. Богданова. – М.: Недра, 1989. – 158 с. 3. Юшко С.А. Методы лабораторного исследования руд: Учеб. пособие для вузов. – М: Недра, 1984. – 389 с 4. Митрофанов С.И., Барский Л.А., Самыгин В.Д. Исследование полезных ископаемых на обогатимость. – М.: Недра, 1974. – 352 с. 5. Серго Е.Е. Опробование и контроль технологических процессов обогащения. – Киев: Вища школа, 1979. – 272 с. 6. Разумов К.А., Перов В.А. Проектирование обогатительных фабрик. - Учебник для вузов, 4-е изд., перераб и доп. ( М.:Недра, 1982. – 592с. |
| Перелік основного обладнання |
| Лекційні і лабораторні заняття укомплектовані наступним обладнанням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій, лабораторне обладнання (щокова, валкова дробарки; кульовий млин; ваги; сита для розсіювання; копер; лійка Гаррі; лабораторний млин; бінокуляр; магнітний сепаратор; набір важких рідин; аналітичні ваги; муфельна піч). |
| Система оцінювання |
| Розподіл балів для оцінювання успішності студента | Рейтингова | Конвертаційна | Нарахування балів | Бали нараховуються за наступним співвідношенням: - написання модульних контрольних робіт та підсумкової модульної роботи: 50 % семестрової оцінки; - практичні заняття: 25% семестрової оцінки; - самостійна робота: 25 % семестрової оцінки |
|  | 90…100 | відмінно / Excellent |  |  |
|  | 75…89 | добре / Good |  |  |
|  | 60…74 | задовільно / Satisfactory |  |  |
|  | 0…59 | незадовільно / Fail |  |  |
| Політика щодо академічної доброчесності |
| Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика щодо академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка". http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_ documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf. У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. |
| Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни |

# Text boxes

КАФЕДРА

ТЕХНОЛОГІЧНого ІНЖИНІРИНГу ПЕРЕРОБКИ МАТЕРІАЛІВ